| Standards: GB/T 1981.5-2009 / IEC60464-2:2001 | JB/T904-1999 |
| --- | --- |
| No. | Properties | Unit | 1032 | 1033 | 133A/B |
|  |  |  | Index |
| 1 | Appearance | - | Uniform dissolution, no turbidity or impurities, dried and smooth paint film |
| 2 | Viscosity Cup No.4（23±1）℃ | s | 40±8 | 40±8 | 45±5（A）300±50（B） |
| 3 | Solid Content（105±2）℃ 2h | ％ | 50±2 | 50±2 | 60±3 |
| 4 | Drying Time（120±2）℃ | h | ≤2 | ≤2 | ≤24 （25℃） |
| 5 | Stability of Varnish in an Wide-mouth Bottle | - | The viscosity increase value is no more than 4 times of initial viscosity. | - |
| 6 | Acid Value | mg KOH/g | ≤6 | ≤18 |
| 7 | Effect of Lacquer on Enameled Wire | - | Pencil Hardness>H |
| 8 | Elastic/Axis Diameter 3mm | - | No Cracking of Paint Film |
| 9 | Electrical Strength | Normal | MV/m | ≥70 | ≥70 | - |
|  |  | （130±2）℃ |  | ≥30 | ≥30 | - |
|  |  | Soaked for 24h |  | ≥60 | ≥60 | - |
| 10 | Volume Resistivity | Normal | Ω·m | 1*1012 | 1*1012 | 1*1012 |
|  |  | （130±2）℃ |  | 1*108 | 1*108 | - |
|  |  | Soaked for 7d |  | 1*108 | 1*108 | - |
| 11 | Temperature Index TI | - | ≥130 | ≥155 |